Pos: ____ qm            (Betonplatten gemäß DIN EN 1339 Leistungsklasse DHEUS, I, K, P, U, 7)

(nur bei 40x40x12: Betonpflaster gemäß DIN EN 1338 Leistungsklasse DHEUS , I, K )

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

liefern und gemäß ZTVP-Stb 2000 und „Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster                         und Plattenbelägen“ entsprechend DIN 18318, auf Rastermaß verlegen.

Typ:  	Betonplatten/Betonpflaster		
Format: 	40 x 40 cm ,60 x 40 cm
Stärke:	8 cm, 10 cm, 12 cm
Farbe:	grau

Kantenausbildung:	mit Fase, ohne Fase

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Einbau in Gehweg auf ein kornabgestuftes Pflastersandgemisch  
   	Körnung 0/5 mm der Stärke 3 - 5 cm (im verdichteten Zustand).
 	Als Bettungsmaterial ist ein Kiessandgemisch 0/5 mm zu 
 	verwenden, welches den Anforderungen der RSTO sowie 
 	der ZTV-Pflaster Stb 06 entspricht.
 	Auf die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu achten.

Die Betonplatten/Betonpflaster sind gemäß Angaben der Bauleitung nach dem

jeweiligen Verlegemuster zu verlegen.
 	Nach dem Verlegen ist die Fläche auszurichten und auf Rechtwinkligkeit
 	zu überprüfen, um einen korrekten Fugenverlauf zu gewährleisten.
 	Der Fugenabstand von 3 - 5 mm, 5 – 10 mm (Plattenstärke 12 cm)

nach DIN 18318 ist einzuhalten.
 	Die Fugenfüllung muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten 
 	des Verlegens mit Fugenmaterial nach DIN 18318 erfolgen.
 	Der abgekehrte Plattenbelag ist mit einem geeignetem Flächenrüttler
 	bis zur Standfestigkeit abzurütteln.
 	Der Plattenbelag darf nur im trockenen Zustand abgerüttelt werden.
 	Nach dem Abrütteln sind die Fugen bis zum vollständigen 
  	Fugenschluss nachzusanden.
 	Alle verwendeten Mineralstoffe müssen der TL-Gestein-StB

neueste Fassung entsprechen.
 	Einschließlich aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Pos: ____ qm	Zulage für die Ausführung des Betonplatten/Betonpflaster wie vor, 
 	jedoch Farbe/Oberfläche:_________________

Pos: ____ lfdm 	Pflasterplatten mittels zwanggeführtem Schneidgerät schneiden.

Stärke der Betonplatten/Betonpflaster: 8 cm, 10 cm, 12 cm

Leistung nur nach Anordnung durch den Auftraggeber.