Pos: ____ lfdm    Betonfertigteile gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse DHEUS , I, T

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

aus Beton C30/37 Expositionsklassen : XF4, XA1, XM3 in grau, perlweiß und weiß             reflektierend. Mindestzementgehalt 320kg/cbm liefern und fachgerecht versetzen.

 Typ:  	  Inselkopf
 Profil: 	  Hb 12 x 15 x 25 cm

Hb 15 x 18 x 30 cm

Flachbord F 10 x 20 cm (F5)

Flachbord F 20 x 22 cm (F7)

Flachbord F 20 x 25 cm (F10)

Flachbord F 30 x 25 cm (F15)

Größe:	0,0 – 1,0 qm, gemäß Detailzeichnung 
 	Farbe:	grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH 
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Einbau als Fahrbahnteiler, die Inselköpfe sind auf eine rund 25 cm starke

Frostschutzschicht 0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/25

zu versetzen. In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie

Deponiegebühren der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für

die Betonfundamente, einschließlich Materiallieferungen.

Pos: ____ lfdm 	Zulage für die Ausführung der Inselkopfes wie vor, jedoch produktionstechnisch

vorab integrierte Schilderhülse.

Pos: ____ lfdm 	Zulage: für die Ausführung des Inselkopfes wie vor, jedoch Farbe/Oberfläche