Pos: ____ lfdm    Betonbordsteine gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse DHEUS , I, T

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

liefern und fachgerecht versetzen.

 	Typ:  	Kreisverkehrsstein
 	Format: 	20 x 20 cm (5 cm Anlauf)
 	Baulänge:	50 cm 
 	Farbe:	grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Kreisverkehrssteine zum Bau eines Kreisverkehrsplatzes.

Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht

0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/25 mit durchgehender

mindestens 15 cm breiter, einseitiger Schulterstütze aus erdfeuchtem

Stampfbeton gemäß DIN 18318 engfugig, höhen- und fluchtgerecht zu versetzen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie Deponiegebühren

der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die

Schulterstütze und Betonfundamente, einschließlich Materiallieferungen.

Pos: ____ lfdm 	Zulage: Schalung der Schulterstütze

Die Oberkante der Schulterstütze richtet sich nach der Stärke der

angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberfläche der Rückenstütze ist

nach außen leicht abzuschrägen.

Pos: ____ lfdm 	Zulage: Konstruktive Bewehrung der Schulterstütze sowie Betonbettung

mit Baustahlmatten, Format: Bst 500 M Güte: Q 188 A

Pos: ____ lfdm 	Zulage: für die Ausführung der Betonbordsteine wie vor, jedoch Farbe/Oberfläche: ___