Pos: ____ qm 	 Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338 Leistungsklasse DHEUS , I, K

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

liefern und gemäß ZTVP-Stb 2000 und „Merkblatt für Flächenbefestigung  
                            mit Pflaster und Plattenbelägen“ entsprechend DIN 18318, 
                            auf Rastermaß verlegen.

 	Typ:  			Öko Stabilus 	(verschiebesicher / Drainfuge)

Format: 			15x22,5 cm
 	Stärke:			8 cm
 	Farbe:			grau 
	Kantenausbildung:		mit Fase und ohne Fase

Sickerfläche:			ca. 12% (bei Splittfuge 1,0 cm)

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Einbau im Gehweg auf ein kornabgestuftes Pflastersandgemisch  
   	Körnung 0/5 mm der Stärke 3 - 5 cm (im verdichteten Zustand).
 	Als Bettungsmaterial ist ein Kiessandgemisch 0/5 mm zu 
 	verwenden, welches den Anforderungen der RSTO sowie 
 	der ZTV-Pflaster Stb 06 entspricht.
 	Auf die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu achten.

Die Pflastersteine sind gemäß Angaben der Bauleitung im gemischten

Verband zu verlegen.

Nach dem Verlegen ist die Fläche auszurichten und auf Rechtwinkligkeit
 	zu überprüfen, um einen korrekten Fugenverlauf zu gewährleisten.
 	Der Fugenabstand von 3 - 5 mm nach DIN 18318 ist einzuhalten.
 	Die Fugenfüllung muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten 
 	des Verlegens mit Fugenmaterial nach DIN 18318 erfolgen.
 	Der abgekehrte Pflasterbelag ist mit einem geeignetem Flächenrüttler
 	bis zur Standfestigkeit abzurütteln.
 	Der Pflasterbelag darf nur im trockenen Zustand abgerüttelt werden.
 	Nach dem Abrütteln sind die Fugen bis zum vollständigen 
  	Fugenschluss nachzusanden.
 	Alle verwendeten Mineralstoffe müssen der TL-Gestein-StB

neueste Fassung entsprechen.
 	Einschließlich aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Pos: ____ qm 	Zulage für die Ausführung der Betonpflastersteine wie vor, 
 	jedoch Farbe/Oberfläche:_________________

Pos: ____ lfdm 	Betonsteinpflaster mittels zwanggeführtem Schneidgerät schneiden.
 	Stärke der Betonpflastersteine: 8 cm
 	Leistung nur nach Anordnung durch den Auftraggeber