Pos: ____ qm      Betonsteinpflaster gemäß DIN EN 1338 Leistungsklasse DHEUS , I, K

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

liefern und gemäß ZTVP-Stb 2000 und „Merkblatt für Flächenbefestigung  
 	mit Pflaster und Plattenbelägen“ entsprechend DIN 18318, auf Rastermaß verlegen.

 	Typ:  	Rampenstein „Wiesbaden“
 	Format: 	40 x 65 x 22 cm
 	Farbe:	grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Die Rampensteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht

0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus C20/25 „hammerfest“ mit einer

Fugenbreite von 8 - 12 mm, gemäß DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht zu

versetzen.

Die Fugen sind mit Zementmörtel unter ständiger Wasserzugabe einzuschlämmen,

und anschließend sind die Rampensteine zu reinigen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr der Bodenmassen

Einzukalkulieren.