Pos: ____ lfdm    Randeinfassung gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse DHEUS , I, T

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

liefern und fachgerecht versetzten.

 	Typ: 	Rinnenplatten
 	Format: 	30 x 30 cm, 30 x 15 cm
 	Stärke:	8 cm, 10 cm, 10 -12 cm
 	Farbe:	grau

Ausführung: 	1-zeilig , 2-zeilig , 3-zeilig

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht

0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/15 „hammerfest“ mit

einer Fugenbreite von 8 – 12 mm, gemäß DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht

zu versetzen. Die Fugen sind mit Zementmörtel unter ständiger Wasserzugabe einzuschlämmen, und anschließend ist die Rinne zu reinigen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr der Bodenmassen einzukalkulieren.

Pos: ____ lfdm 	Zulage: für die Rinnenplatten wie vor, jedoch Farbe

Pos: ____ lfdm	Zulage: Kurvenausbildung

Leistung wie vor, jedoch Ausführung in Radienbereichen

Pos: ____ Stk 	Zulage: Beiarbeiten der Rinnenplatten

Beiarbeiten der Rinnenplatten an Einläufen mittels Nassschnitt.