Pos: ____ lfdm    Randeinfassung gemäß DIN EN 1340  / DIN 483 Leistungsklasse DHEUS , I, T

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

liefern und  fachgerecht versetzen.

     Typ:  	Rundbordstein, abgerundet
     Format: 	15 x 22 cm, 18 x 22 cm
     Baulänge:	50 cm, 100 cm
     Farbe:	grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht

0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/25 mit durchgehender

mindestens 15 cm breiter , einseitiger Schulterstütze aus erdfeuchtem

Stampfbeton gemäß DIN 18318 engfugig, höhen- und fluchtgerecht zu versetzen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie Deponiegebühren

der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die

Schulterstütze und Betonfundamente, einschließlich Materiallieferungen.

Pos: ____ lfdm 	Zulage: Schalung der Schulterstütze

Die Oberkante der Schulterstütze richtet sich nach der Stärke der

angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberfläche der Rückenstütze ist

nach außen leicht abzuschrägen.

Pos: ____ lfdm 	Zulage: Konstruktive Bewehrung der Schulterstütze sowie Betonbettung

mit Baustahlmatten, Format: Bst 500 M Güte: Q 188 A

Pos: ____ lfdm 	Zulage: Radiensteine

Leistung wie vor, jedoch Beton Rundbordsteine als Innen- bzw. Außenbögen

Radius: 1,0 m (Radien und Baulänge beachten)  liefern und fachgerecht versetzen. Radien größer 8 m sind mit geraden Steinen Baulänge 50 cm auszuführen.

Pos: ____ lfdm 	Zulage: Radienstein Rundbordsteine

Leistungen wie vor, jedoch Übergangssteine von Hochbord auf Rundbordsteine

liefern und fachgerecht versetzen.Radius: 1,0 m (Radien und Baulänge beachten),

Radien größer 8 m sind mit geraden Steinen Baulänge 50 cm auszuführen.

Pos: ____ lfdm 	Zulage: für die Ausführung der Betonbordsteine wie vor, jedoch Farbe/Oberfläche: ___

Pos: ____ Stk 	Zulage: Gehrungsschnitte

Pos: ____ Stk 	Zulage: Passschnitte

Pos: ____ Stk 	Zulage: Innenecke

jedoch Beton-Rundbordstein Innenecke, Format 15 x 22 x 40 cm

liefern und fachgerecht versetzen wie vor.

Pos: ____ Stk 	Zulage: Außenecke

jedoch Beton-Rundbordstein Außenecke, Format 15 x 22 x 25 cm

liefern und fachgerecht versetzen wie vor.