Pos: ____ Stk.     Betonsteine gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse DHEUS , I, T

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

liefern und fachgerecht versetzen.

 	Typ:  	Sohlschale
 	Format: 	25 x 55 cm
 	Baulänge:	Stich 10,5 cm
 	Farbe:	grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht

0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/15 „hammerfest“ mit

einer Fugenbreite von 8 – 12 cm, gemäß DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht

zu versetzen. Die Fugen sind mit Zementmörtel unter ständiger Wasserzugabe einzuschlämmen und anschließend ist die Sohlschale zu reinigen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr der Bodenmassen einzukalkulieren.

Pos: ____ Stk. 	Zulage: Energieumwandler 2 höckrig, 3 höckrig liefern und fachgerecht

versetzen wie vor.