Pos: ____ Stk     Zulage Pflastersteine nach DIN EN 1338 Leistungsklasse DHEUS , I, K

(DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren)

gemäß ZVP-Stb 2000 und „Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster

und Plattenbelägen“ entsprechend DIN 18318, liefern und fachgerecht versetzen.

 	Typ:  	Hydrantenumrandungen
 	Format: 	60 x 50 cm
 	Stärke:	8 cm
 	Farbe:	grau

Mögliche Bezugsadresse:
 	
 	HEUS-Betonwerke GmbH
 	Offheimer Straße 15
 	65604 Elz / Westerwald
 
 	Tel.: 06431/5005-0
 	Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

 	Einbau im Gehweg auf ein kornabgestuftes Pflastersandgemisch  
   	Körnung 0/5 mm der Stärke 3-5 cm (im verdichteten Zustand).
 	Als Bettungsmaterial ist ein Kiessandgemisch 0/5 mm zu 
 	verwenden, welches den Anforderungen der RSTO sowie 
 	der ZTV-Pflaster Stb 06 entspricht.

Auf die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu achten.
 	Der Fugenabstand von 3-5 mm nach DIN 18318 ist einzuhalten.
 	Die Fugenfüllung muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten 
 	des Verlegens mit Fugenmaterial nach DIN 18318 erfolgen.
 	Die Pflastersätze sind mit einem geeignetem Flächenrüttler
 	bis zur Standfestigkeit abzurütteln.
 	Die Pflastersätze dürfen nur im trockenen Zustand abgerüttelt werden.
 	Nach dem Abrütteln sind die Fugen bis zum vollständigen 
  	Fugenschluss nachzusanden.
 	Alle verwendeten Mineralstoffe müssen der TL-Gestein-StB

neueste Fassung entsprechen.
 	Einschließlich aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Pos:____ Stk. 	Zulage für die Ausführung der Pflastersätze wie vor, 
 	jedoch Farbe/Oberfläche:_________________